**2016年全区流通领域鞋类质量抽检不合格商品名单**

| **序号** | **样品名称** | **被抽查检验经营者** | **标称商标** | **标称生产者** | **规格型号** | **生产日期或批号** | **综合判定（合格或不合格）** | **主要不合格****项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未标注（男鞋） | 个体工商户 |  | 红利鸟皮鞋系列 | 41 | 未标注 | 不合格 | 勾心长度下限值、标识、勾心硬度 |
| 2 | 牛皮（男鞋） | 银川百雅商贸有限公司 | 烟斗 | 中山市东升镇健步鞋厂（制造商）/意大利烟斗国际集团有限公司（商标许可人）/广州烟斗鞋服皮具限公司（商标受许人） | 270mm二型半 | A3631201-XL | 不合格 | 勾心长度下限值 |
| 3 | 苹果男鞋/苹果男皮鞋 | 银川鑫鑫源商贸有限公司 | APPLE苹果 | 中山市东升镇东二马路/广州市站西路天和鞋城三楼 B302-B303 室 | （2.5）270 | 4131007 | 不合格 | 勾心长度下限值 |
| 4 | 漆PU女鞋 | 银川王府井百货有限责任公司 | 15mins | 经销商：百丽鞋业（上海）有限公司 | 230(1.5) | F5G UQM07 ZS1 | 不合格 | 勾心弯曲性能 |
| 5 | 未标注 | 宁夏华润万家生活超市有限公司 | 嘉登袋鼠® | 温州市路康皮鞋厂荣誉出品 | 41 | 5292 | 不合格 | 勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、标识 |
| 6 | 男鞋 | 银川市西夏区个体经营万盛服装店 | Xin Yuan® | 温州市袋狼鞋业有限公司 | 240二型半 | 1837 | 不合格 | 勾心长度下限值、勾心硬度、勾心纵向刚度、标志 |
| 7 | 保罗老爷车男单 | 银川市西夏区个体经营万盛服装店 |  | 制造商：浙江瑞安市澳丰鞋业有限公司 | 255(二型半） | 87508 | 不合格 | 勾心长度下限值、标志、勾心纵向刚度 |
| 8 | 男单鞋 | 银川市西夏区个体经营万盛服装店 |  | 制造商：温州市瓯海飞天豹皮鞋厂/臺灣紅蜻蜓鞋業發展有限公司（授權）/温州飞天豹皮鞋厂 | 43 | 7538 | 不合格 | 勾心硬度、勾心长度下限值、标志 |
| 9 | 未标注（男鞋） | 银川市西夏区个体经营万盛服装店 |  | 瑞安市巨邦鞋业有限公司 | 41（2.5） | 3661 | 不合格 | 勾心长度下限值、成鞋耐折性能、标志、勾心纵向刚度、勾心硬度 |
| 10 | 未标注（男鞋） | 贺兰县朔方南街百兴鞋城 | 堡马袋鼠®BOWMAROO | 温州市瓯海郭溪献康皮鞋厂 | 255 | 0588 | 不合格 | 勾心长度下限值、标志、勾心纵向刚度、勾心硬度 |
| 11 | 烟斗 | 银川新华百货连锁超市有限公司灵武广场开元店 |  | 中山市东升镇健步鞋厂（制造商）/意大利烟斗国际集团有限公司（商标许可人）/广州烟斗鞋服皮具有限公司（商标受许人） | 255二型半 | A5730501-Q0 | 不合格 | 勾心长度下限值 |
| 12 | 男鞋 | 灵武市爱衣铭都服装店 |  | 温州市瓯海茶山红蜻蜓皮鞋廠 制造/茶山红蜻蜓皮鞋廠 | 260 2.5 | 777-0 | 不合格 | 勾心长度下限值、标志 |
| 13 | 单鞋 | 永宁县大台北鞋城 | DOSENLARTOU®度森老头 | 浙江金狮王鞋业有限公司 | 255二型半 | A60681 | 不合格 | 标识、勾心长度下限值、勾心纵向刚度、勾心硬度 |
| 14 | 牛皮男单鞋 | 吴忠市利通区惠特皮鞋专卖店 | 惠特® | 惠特鞋业有限公司 | 255二型半 41 | 641-840011 | 不合格 | 勾心弯曲性能 |
| 15 | 男鞋 | 青铜峡市王子鞋店 | ALKEDN阿莱克顿 | 制造商：浙江阿莱克顿鞋业有限公司 | 260（2.5） | 666221-08 | 不合格 | 勾心弯曲性能、成鞋耐折性能 |
| 16 | 男式牛皮单鞋 | 青铜峡市王子鞋店 | YEARCON ® | 意尔康股份有限公司 | 250mm（2.5） | S501GE82456A-10 | 不合格 | 勾心长度下限值、感官质量（尺寸）、标志 |
| 17 | 男鞋 | 同心县邦赛鞋店 | VELOBAS华伦邦赛 | 深圳市华伦邦赛鞋业有限公司 | 245 | AC61192 | 不合格 | 勾心弯曲性能 |
| 18 | 男单鞋 | 同心县德赛帝伦鞋业 |  | 德赛集团有限公司 | 240mm 38# | 06AA527-17 | 不合格 | 勾心长度下限值、标志 |
| 19 | 未标注 | 红寺堡区分分利鞋城 | 大趾王® | 大趾王鞋业有限公司 | 255 | 99A5503B | 不合格 | 勾心长度下限值 |
| 20 | 男鞋 | 盐池县武商鞋城 |  | 温州市瓯海仙岩君得康鞋厂 | 265（二型半） | F7313-16 | 不合格 | 勾心长度下限值、标志、勾心纵向刚度 |
| 21 | 未标注（女鞋） | 盐池县明珠商贸有限公司 | 開運竹®Kaiyunzhu | 廣州法朵鞋業有限公司 | 36 | 743106 | 不合格 | 勾心弯曲性能、标志 |
| 22 | 男单鞋 | 中卫市金百方鞋店（个体） |  | 制造商：浙江剑派鞋业有限公司 | 255mm（2.5） | CZ365821 | 不合格 | 勾心长度下限值 |
| 23 | 单鞋 | 中卫市金百方鞋店（个体） | HONGM∧YI红蚂蚁 | 浙江红蚂蚁鞋业有限公司 | 255（二型半） | H62352-02 | 不合格 | 勾心长度下限值 |
| 24 | 女鞋 | 中卫名款鞋业店（个体） | 升美轩 | 重庆市璧山区升美轩鞋业 | 240 | 8110 | 不合格 | 勾心长度下限值、勾心硬度、标志 |
| 25 | 未标注（女鞋） | 中卫市金佰川鞋业 | 蒿瑞斯 | 广州市派对鞋业有限公司 授权生产/香港宝恒国际控股（集团）有限公司 监制/广州金佰川鞋服有限公司 全国连锁 | 230 | H64AG8105 | 不合格 | 成鞋耐折性能、标志 |
| 26 | 未标注（女鞋） | 中卫市金佰川鞋业 |  | 广州市派对鞋业有限公司 授权生产/广州金佰川鞋服有限公司 全国连锁/香港宝恒国际控股（集团）有限公司 监制 | 245 2.5 | N64AG6171 | 不合格 | 勾心长度下限值、标志 |
| 27 | 精品女鞋 | 石嘴山市和顺阳光商贸有限公司 |  | 生产商：湖州悦丽娜鞋业有限公司/广州悦丽娜鞋业有限公司 | 245 一型半（1.5） | 6-5822 | 不合格 | 勾心长度下限值、标志 |
| 28 | 男鞋 | 石嘴山市和顺阳光商贸有限公司 | Fordshark福特鲨鱼 | 浙江路易金狐鞋业有限公司 | 260mm（二型半） | 72035 | 不合格 | 标识、勾心弯曲性能 |
| 29 | 未标注（男鞋） | 石嘴山市新明珠购物有限公司 |  | 德赛集团有限公司 | 255mm 41 | 7226-12 | 不合格 | 勾心长度下限值 |
| 30 | 商务休闲男士鞋 | 石嘴山市新明珠购物有限公司 | ALKEDN阿莱克顿 | 制造商/企业名称：浙江阿莱克顿鞋业有限公司 | 38 240mm （2.5） | 666227-08 | 不合格 | 成鞋耐折性能、勾心弯曲性能 |
| 31 | 男单商务休闲 | 平罗县惠特女鞋专卖店 |  | 惠特实业有限公司 | 255二型半 | 661-612022 | 不合格 | 帮底剥离强度、标识 |
| 32 | 男式皮鞋 | 平罗县王子鞋城 | 劳亿斯®LAOYISI | 广州市劳亿斯鞋业有限公司 | 255二型半 | L69M192266B9 | 不合格 | 勾心硬度、勾心长度下限值、标志 |
| 33 | 未标注（女鞋） | 平罗县美和源布鞋店 | 泰和源® | 北京永泰源贸易有限公司 研制/北京梦狐宇通竹纤维研究开发中心 北京梦狐服饰科技开发有限公司 合作 | 37 | BX508-02163 | 不合格 | 勾心长度下限值、标识 |
| 34 | 未标注（女鞋） | 大武口区艾莉鞋店 | 美帝美度 | 深圳市美帝美度鞋业有限公司 | 245 39 | 279-66 | 不合格 | 勾心弯曲性能、标志 |
| 35 | 女鞋 | 宁夏石嘴山市贺兰山商业大楼有限责任公司（悦丽娜） | 悦丽娜® | 生产商：湖州悦丽娜鞋业有限公司/广州悦丽娜鞋业有限公司 | 245一型半 （1.5） | 20-69505 | 不合格 | 勾心纵向刚度 |
| 36 | 未标注（女鞋） | 石嘴山市华欣百货商厦有限公司 （接吻猫柜组） | Aisoow | 浙江省湖州市德清县新市工业园区/广州市白云区新创展大厦709 | 245（1.5） | 198-5 | 不合格 | 勾心弯曲性能、标志 |