**2016年全区流通领域服装质量抽检不合格商品名单**

| **序号** | **样品名称** | **被抽查检验经营者** | **标称商标** | **标称生产者** | **规格**  **型号** | **综合判定（合格或不合格）** | **主要不合格**  **项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精品男装 | 宁夏建荣服装有限公司 | 龙达飞 | 江苏龙达飞服饰有限  公司 | 54 | 不合格 | 纤维含量 |
| 2 | 连衣裙 | 银川市兴庆区彩燕南飞服装店（个体） | 珂琳® | 杭州珂琳服饰有限公司 | 160/84A (M) | 不合格 | 纤维含量、耐皂洗色牢度、纰裂程度 |
| 3 | 衬衫 | 银川市兴庆区早稻田服饰专卖店（个体） | 早稻田 | 廣東早稻田服飾有限  公司 | 170/92A M | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
| 4 | 长裤 | 宁夏国芳百货购物广场有限公司 | Z11 | 上海首创服饰有限公司 | 160/66A M | 不合格 | 纰裂程度 |
| 5 | I.F.女牛仔长袖衬衫 | 宁夏华润万家生活超市有限公司 | I.F Individual Fit | 上海安年国际贸易有限公司 | XL 170/92A | 不合格 | 纤维含量、pH值 |
| 6 | 羊毛大衣 | 银川新华百货商业集团股份有限公司西夏店 | ENI® | 北京鳄尼制衣有限公司 | XL 170/92A | 不合格 | 纤维含量、耐水色牢度、耐碱汗渍色牢度 |
| 7 | 女装半裙 | 银川新华百货商业集团股份有限公司西夏店 | 谜底 | 广州市猜想服饰有限  公司 | 160/68A（M） | 不合格 | 纰裂程度 |
| 8 | 羊毛衫 | 银川新华百货商业集团股份有限公司西夏店 | 名鹿世家 | 商标许可人：上海名港服饰有限公司 | 115 175/92A | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 9 | 休闲裤 | 银川市西夏区新友富申裤业服装店 |  | 中国福建省石狮市友新富申服装制造有限公司 | 33 175/86A | 不合格 | 产品使用说明 |
| 10 | 休闲裤/牛仔裤 | 银川市西夏区新友富申裤业服装店 |  | 石狮富申服装厂有限公司授权我爱你裤业 | 33 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 11 | 精品男裤/休闲裤 | 贺兰县银河路男主角  服装店 | 凯帝龙 | 石狮市凯帝龙服饰有限公司 | 31/32 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量、耐水色牢度、耐碱汗渍  色牢度 |
| 12 | 靓仔  小脚裤 | 贺兰县银河东路潮男公社 | 圣斗士聖門士.  騎士® | 广州合坚纺织服装有限公司 | 29 170/74A | 不合格 | 纤维含量 |
| 13 | 毛衣 | 贺兰县银河东路潮男公社 | 汉斯卡 | 生产商：广州市合坚纺织服饰有限公司 | XL | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 14 | 靓仔小脚裤 | 贺兰县银河东路潮男公社 | 圣斗士聖門士.  騎士® | 制造商：广州合坚纺织服装有限公司 | 30 175/76A | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
| 15 | 女装 | 银川新华百货连锁超市有限公司灵武广场开元店 | Loveles 璐语诗® | 北京璐语诗服装有限  公司 | 3XL 185/104 | 不合格 | 纤维含量 |
| 16 | 羊毛大衣 | 银川新华百货连锁超市有限公司灵武广场开元店 | DAIMENG 黛蒙® | 制造商：海宁市莎菲娜时尚皮革制衣厂 | XXL 175/96A | 不合格 | 纤维含量 |
| 17 | 未标注（女装） | 银川新华百货连锁超市有限公司灵武广场开元店 | M-Zuoei®佐研 | 杭州优越感服饰有限  公司 | M 160/84A | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 18 | 针织内衣/男士珠花双层超柔长裤 | 灵武市第一秘密无钢圈内衣养生馆 |  | 汕头市犇业制衣有限  公司 | 180/105 XXL | 不合格 | 产品使用说明 |
| 19 | 时尚卫衣 | 永宁县杨和镇武商购物  广场 | VEERRM | 威迩.若蒙时尚服饰 | 3XL | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 20 | 未标注（衬衣） | 银川新华百货连锁超市有限公司永宁杨和街店 | Y·X-XUELAN® 缘香雪兰 | 上海緣·香雪蘭時裝有限公司 | 190/108（XXXXL） | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 21 | 长袖衬衫 | （个体）银川高新技术开发区建媚服装店（星悦城购物公园） |  | 授权生产商：长兴（广东）服饰有限公司 | 42 180/100A | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
| 22 | 未标注（上衣） | 银川市金凤区杰士达  男装店 |  | 经销商：广州市普斯莱利服饰商行 | 2XL | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 23 | 精品男衫/休闲衬衫 | 银川新华百货连锁超市有限公司金凤店 | SANNE | 江苏太子鳄服饰有限  公司 | 125 185/100A | 不合格 | 纤维含量、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度 |
| 24 | 雪儿 休闲裤 | 银川新华百货连锁超市有限公司金凤店 | 雪儿TM | 深圳雪儿服饰有限公司 | XL | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量、耐干摩擦色牢度 |
| 25 | 休闲裤 | 青铜峡市哲卓服装店 | 哲卓 | 出品：广州意筑服饰有限公司 | 36 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 26 | 裤子（长裤） | 青铜峡市美丽衣橱服装店 | 美丽衣橱 | 广州语萱服饰有限公司 | 170/72A（L） | 不合格 | pH值、耐湿摩擦色牢度 |
| 27 | 单茄克 | 同心县开尔男装专卖店 | KIR | 上海开尔服饰有限公司 | 170/88A（48） | 不合格 | 纤维含量 |
| 28 | 牛仔裤 | 同心县开尔男装专卖店 | KIR | 上海开尔服饰有限公司 | 30 170/76A | 不合格 | 纤维含量 |
| 29 | 加厚衬衫 | 红寺堡区七波辉专卖店 | 七波辉 | 七波辉（中国）有限 公司 | 145/64（S） | 不合格 | 耐干摩擦色牢度 |
| 30 | T恤 | 红寺堡区开尔男装店 | 豪威堡 | 江苏豪威堡服饰实业有限公司 | 50 175/92A | 不合格 | 纤维含量 |
| 31 | 大衣 | 红寺堡区开尔男装店 | 格律诗 GELVSHI | 武汉市嘉钥服饰公司 | L 11 | 不合格 | 纤维含量、耐水色牢度 |
| 32 | 印花 连衣裙 | 盐池县明珠商贸有限公司 | 东方格 | 武汉天盈服饰有限公司东方格品牌时装 | 160/84A | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 33 | 长裤 | 银川新华百货商业集团股份有限公司固原店 | 女子会舍 | 广州振君服饰有限公司 | 160/68A（S） | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
| 34 | 连衣裙 | 银川新华百货商业集团股份有限公司固原店 | 朵以 | 广州市朵以服饰有限  公司 | 165/84A L | 不合格 | 纤维含量 |
| 35 | 牛仔休闲裤 | 银川新华百货商业集团股份有限公司固原店 | 富派鸟 | 北京富派鸟服饰有限  公司 | 175/90A（35） | 不合格 | 产品使用说明、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度 |
| 36 | 衬衫 | 银川新华百货商业集团股份有限公司固原店 |  | 全国总代理 制造商：北京黄鑫服饰有限公司 | 130 190/104A | 不合格 | 纤维含量 |
| 37 | 牛仔大童裤 | 固原（新时代）购物中心/30109柜 |  | 厂名：成都市顺丰  制衣厂 | 155/74 29 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
| 38 | 长裤 | 固原（新时代）购物中心/30123柜 |  | 佛山市南海区弗格平治服饰有限公司 | 165/66B | 不合格 | 纤维含量 |
| 39 | 呢子外套 | 固原（新时代）购物中心/30123柜 | 青蛙皇子 | 佛山市南海区弗格平治服饰有限公司 | 120/60 | 不合格 | 纤维含量 |
| 40 | 上下套（上装） | 固原（新时代）购物中心/30103柜 | TQ.bebeTM 淘气贝贝 | 佛山淘气贝贝服饰有限公司 | 120/60 130/59 | 不合格 | 纤维含量 |
| 41 | 连衣裙 | 固原（新时代）购物中心/20348柜 | DS点裳® | 杭州点裳服饰有限公司 | 165/88A（L） | 不合格 | 纤维含量 |
| 42 | 长袖衬衣 | 固原（新时代）购物中心/20420柜 | POTTO | 制造商：温州荣秋服饰有限公司 | 52 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 43 | 裤子 | 石嘴山市人民商场有限责任公司 | KERUIWEIER | 公司名称：北京雅侬服饰有限公司 | 170/76 XXL | 不合格 | 耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度 |
| 44 | 休閑褲 | 石嘴山市人民百货商场有限责任公司 | DENY-KARLS®丹尼·  卡斯 | 晋江市英林必寰服装有限公司 | 31 170/80A | 不合格 | 纤维含量、耐湿摩擦色牢度 |
| 45 | 亮扣大衣 | 石嘴山市和顺阳光商贸有限公司 | COOPOOL珂珀 | 制造商：宁波大丰服饰有限公司 | 170/92A/L | 不合格 | 纤维含量、纰裂  程度 |
| 46 | 休闲、西服 | 石嘴山市新明珠购物有限公司 | 飛亞達 | 商标持有人：常熟飞亚达制衣有限公司 | 72/165/ 88B | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 47 | （未标注）T恤 | 石嘴山市新明珠购物有限公司 | 圣·卡迪隆 | 上海森渡服饰有限公司 | 165/84A(105) | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 48 | T恤 | 平罗县城步森服装 专卖店 | 森霸® | 浙江森霸服饰有限公司 | 125 185/100A | 不合格 | 纤维含量 |
| 49 | 连衣裙 | 大武口区于伟女装店（个体）（美佳铭城二楼） | 蔓诺蒂 | 杭州蔓诺蒂服饰有限  公司 | 160/84A M | 不合格 | 纤维含量 |
| 50 | 毛衫 | 宁夏石嘴山市贺兰山商业大楼有限责任公司  （卢伊奴） | CAYNU | 制造商：湖北伊奴时装有限公司 | L 165/88A | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量 |
| 51 | 衬衣 | 宁夏石嘴山市贺兰山商业大楼有限责任公司（墨曲） | 墨曲 | 深圳市雨天晴服饰有限公司 | L（165/ 88A） | 不合格 | 纤维含量、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纰裂 程度 |