2016年全区流通领域室内装饰装修材料质量抽检不合格商品名单

填报单位：宁夏自治区工商局 填报时间：2017年3月6日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合判定（合格或者不合格） | 主要不合格项目 |
|
| 1 | ZBEST壁纸 | 银川市兴庆区胜辉壁纸经销部 | / | / | 10m×530mm | 16102 | 不合格 | 湿润拉伸负荷（kN/m)A 纵向、横向 |
| 2 | 高级环保内墙乳胶漆 | 宁夏赣丰商贸有限公司 | 梦德佳 | 广东珠海金凤凰涂料有限公司 | 20千克/桶 | 2016-08-26 | 不合格 | 耐洗刷性、标签标示 |
| 3 | 豪华内墙乳胶漆 | 银川盛大瑞鑫建材有限公司 | 爱家 | 上海思锦涂料有限公司 | 18千克/桶 | 2016-10-15 | 不合格 | 耐洗刷性、标签标示 |
| 4 | 内墙乳胶漆 | 银川市西夏区个体经营南奥美斯油漆商店 | 顾家 | 上海思锦涂料有限公司 | 20千克/桶 3000型 | 2016-02-22 | 不合格 | 耐洗刷性、标签标示 |
| 5 | 高级超白乳胶漆 | 永宁县望远镇普发装饰材料经销部 | 三棵树 | 上海伟派涂料有限公司 | 20千克/桶 | 2016-03-05 | 不合格 | 耐洗刷性 |
| 6 | 豪华环保乳胶漆 | 惠农区多彩涂料店 | 幻彩家 | 江门市蓬江区雄泰涂料有限公司 | 18千克/桶 | 2016-03-22 | 不合格 | 耐洗刷性 |
| 7 | 优涂净味全效5合1乳胶漆 | 大武口区天天顺顺装饰材料店 | 居家欢 | 上海思锦涂料有限公司 | 20千克/桶 | 2016-09-15 | 不合格 | 耐洗刷性、标签标示 |
| 8 | 彩诗豪华墙面漆 | 红寺堡区花王漆五金装饰材料店 | GDIG | 江门市澜立化实业有限公司 | 25千克/桶 | 2016-08-13 | 不合格 | 耐洗刷性 |
| 9 | 竹炭净味全效墙面漆 | 青铜峡市老袁油漆经销店 | 九牧王漆 | 九牧王股份（中国）有限公司 广东九牧王涂料有限公司 | 18千克/桶 | 2016-10-07 | 不合格 | 耐洗刷性 |